OPIS TECHNICZNY WYKONANIA WYMIANY POKRYCIA DACHU, OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Budynek nr - 5

- Rozebranie pokrycia dachu z blachy trapezowej rynien i rur, złożenie na wskazane miejsce.

- Rozebranie deskowania dachu i materiałów izolacyjnych.

- Rozebranie podprzybitki z desek.

- Demontaż starych okien dachowych i montaż nowych.

- Pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną (połysk) grubość blachy 0,5 mm wysokość profilu 18 mm, wypust dachu 15 cm poza obrys ścian szczytowych. Mocowanie blachy do łat za pomocą blachowkrętów od 6-8 szt. na metr kwadratowy powierzchni długość arkuszy blachy zostanie uzgodniona z Wykonawcą. Zabrania się docinania blachy tarczą.

- Mocowanie folii dachowej paroprzepuszczalnej do krokiew za pomocą kontrłatów. Łaty drewniane nasycone 40x50 mm mocowane co 50 cm do krokiew wszystkie elementy drewniane zabezpieczone środkiem izolacyjnym.

- Pas nadrynnowy, pas usztywniający, wiatrownice i gąsiory z elementów z blachy powlekanej grubość 0,5 mm koloru blachy dachu.

- Podprzybitka dachowa na ruszcie drewnianym z profili dachowych (połysk) wysokość 5 mm.

- Rynny dachowe 150 mm z blachy powlekanej w kolorze dachu (połysk) mocowane na hakach doczołowych co 50 cm.

- Rury spustowe Ø 100 mm z blachy powlekanej mocowane do ścian.

- Obudowa kominów blachą trapezową powlekaną grubość 0,5 mm do wysokości pod spód płyty komina.

- Malowanie czoła i spodu płyty dwukrotnie farbą do betonu w kolorze dachu.

- Deflektory blaszane mocowane na kominach należy obsadzić niżej żeby były bardziej stabilne i pomalować farbą olejną do blachy ocynkowanej dwukrotnie.

- Wszystkie elementy robót wymienione w opisie technicznym należy wykonać zgodnie z technologią i sztuką budowlaną.

- Nadmienia się że wynikłe dodatkowe roboty budowlane będą rozliczone kosztorysem powykonawczym podpisane przez inspektora nadzoru budowlanego.