| SST-454.5 | Wykonanie powłok malarskich |
| --- | --- |

1. 	Część ogólna

1.1.	Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zbiory wymagań w zakresie właściwości zastosowanych wyrobów budowlanych i sposobu wykonania robót budowlanych przewidzianych w celu realizacji następującego zamówienia:

| Nazwa zamówienia inwestycyjnego: | Remont Parteru Przychodni Śródmieście przy ul. Próchnika w Łodzi |
| --- | --- |
| Adres inwestycji: | jednostka ewidencyjna 106105_9 ob. 0001, dz. nr 143/2 ul. Próchnika 11; 90-408 Łódź |
| Inwestor: | Centrum Medyczne im. dr Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. ul. Sterlinga 13; 90-217 Łódź |

1.2.	Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.

1.3.	Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

Roboty towarzyszące robotom to:

- oznakowanie miejsca prowadzenia robót.

1.4.	Informacje o terenie budowy

1.4.1.	Organizacja robót budowlanych

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

Organizacja robót winna być szczegółowo opisana w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" (plan BIOZ), którego opracowanie należy do obowiązków kierownika budowy.

1.4.2.	Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.3.	Ochrony środowiska

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.4.	Warunki bezpieczeństwa pracy i ochronna ppoż.

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.5.	Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.4.6.	Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.5.	Inne uwarunkowania realizacyjne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

1.6.	Nazwy i kody robót zgodnie z zakresem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

kod CPV:   45442100-8	Roboty malarskie

1.7.	Określenia podstawowe

Zakres robót objętych projektem i zamówieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania, gdyż są to roboty powszechnie występujące i jednoznacznie zdefiniowane. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zdefiniowane są w normach wymienionych w rozdziale 10 oraz w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2.	Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

2.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

2.2.	Materiały i wyroby do wykonania powłok malarskich wewnętrznych

Wszystkie stosowane farby muszą odpowiadać wymaganiom PN, a w przypadku braku właściwych norm- odpowiednim aprobatom technicznym.

Farby dyspersyjne (emulsyjne) do malowania wewnątrz budynku muszą odpowiadać wymaganiom  PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”

Ścian i sufitów powinny zostać pomalowane farbami odpornymi na wilgoć emulsyjnymi lub akrylowymi umożliwiającymi zmycie i łatwe utrzymania czystości.

Szczegółowe decyzje kolorystyczne na etapie wykonawstwa robót, do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem, w ramach nadzoru autorskiego.

3.	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

3.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

3.2.	Sprzęt i maszyny do wykonania powłok malarskich wewnętrznych

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac malarskich musi wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- wyciąg,

- agregat natryskowy wysokociśnieniowy,

- drabina wielofunkcyjna lub rusztowanie przenośne,

- drobny sprzęt malarski (wiadra, pędzle, wałki, szpachle).

4.	Wymagania dotyczące środków transportu

4.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

4.2.	Środki transportu do wykonania powłok malarskich wewnętrznych

Farby mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie farb powinny odbywać się w taki sposób, aby zachowany został ich dobry stan techniczny.

5.	Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

5.2.	Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania powłok malarskich wewnętrznych

5.2.1.	Warunki przystąpienia do robót

- Malowanie ścian i stropów wewnątrz budynku należy rozpocząć po wyschnięciu tynków

- Pierwsze malowanie ścian i sufitów wewnątrz budynku należy rozpocząć po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem białego montażu i montowania armatury oświetleniowej), wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

- Drugie malowanie ścian i sufitów wewnątrz budynku należy rozpocząć po wykonaniu tzw. białego montażu, ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych)..

- Zastosowane farby muszą być przystosowane do podłoża zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w atestach.

- Roboty malarskie należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +22°C, pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie poniżej 0°C. Dodatkowo należy się kierować zaleceniami producentów farb.

- W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

5.2.2.	Przygotowanie podłoża

  - Wszystkie uszkodzenia i ubytki muszą być przed malowaniem usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarcie do równej powierzchni.

  - Powierzchnię tynku należy oczyścić z zanieczyszczeń mechanicznych (osypujące się ziarna piasku, kurz, sadze, tłuszcz) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza itp.). Wystające elementy metalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

  - Powierzchnie uprzednio niemalowane oraz chłonne, porowate i pylące należy gruntować farbami podkładowymi lub rozcieńczonymi farbami nawierzchniowymi. Nie wymaga się gruntowania podłoża pod farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

  - Podkład pod powłokę malarską musi być dostosowany do: rodzaju podłoża (beton, tynk), rodzaju farby, miejsca i warunków stosowania powłoki (pomieszczenia suche lub wilgotne). Dobór właściwego podkładu musi być dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach państwowych lub odpowiednich atestach.

  - Wilgotność podłoża nie może przekraczać:

- dla farb emulsyjnych wodorozcieńczalnych- 4%

- dla farb na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych (farb silikonowych)- 3%

5.2.3.	Wykonanie powłoki

Prace malarskie należy prowadzić z godnie z instrukcją producenta farby, która musi zawierać:

- informacje o środkach gruntujących,

- sposób przygotowania farby,

- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (pędzle, wałki, agregaty),

- liczbę warstw oraz zużycie farby na m2 powierzchni,

- okres czasu między nakładaniem kolejnych warstw,

- zalecenia dotyczące mycia narzędzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

6.	Kontrola, badania i odbiór wyrobów  i robót budowlanych

6.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

6.2.	Kontrola, badania i odbiór powłok malarskich wewnętrznych

6.2.1.	Badania przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań jakości materiałów i podłoży, zgodnie z obowiązującymi normami.

- W przypadku braku odpowiednich norm można posłużyć się atestami, a w przypadku ich braku- instrukcjami producentów (uzgodnionymi z jednostką naukowo-badawczą).

- Badanie jakości materiałów i podłoży musi być potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy i przedstawione do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

6.2.2.	Badania w czasie robót

- Podczas wykonywania robót malarskich musi być prowadzona kontrola międzyfazowa dotycząca sprawdzenia:

- przygotowania podłoży,

- jakości materiałów malarskich,

- jakości wykonania i wyglądu kolejnych warstw powłok malarskich

- temperatury powietrza podczas malowania i schnięcia powłok.

- Badania należy wykonać w sposób określony w obowiązujących normach.

- W razie braku norm można posłużyć się atestami, a w przypadku ich braku - instrukcjami producentów (uzgodnionymi z właściwą jednostką naukowo-badawczą).

- Badanie jakości materiałów i podłoży powinno być potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy i przedstawione do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

- Wyniki badań materiałów i podłoża powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2.3.	Badania podczas odbioru

- Badania należy wykonać w sposób określony w obowiązujących normach.

- W razie braku norm można posłużyć się atestami, a w przypadku ich braku- instrukcjami producentów (uzgodnionymi z właściwą jednostką naukowo-badawczą).

- Badania powłok malarskich muszą umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

- sprawdzenie przyczepności powłoki

- sprawdzenie odporności na wycieranie

- sprawdzenie odporności na zmywanie

- wyglądu powłoki,

- zgodności barwy i połysku

- zgodności z dokumentacją projektową, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dokumentacji powykonawczej.

7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

7.2.	Przedmiar i obmiar powłok malarskich wewnętrznych

  - Ilość farby należy obliczać w litrach, biorąc pod uwagę zużycie na m2 powierzchni ściany lub stropu, które mają być pokryte powłoką malarską, z uwzględnieniem wymaganej liczby warstw.

  - Powierzchnię ściany należy obliczać w m2 jako iloczyn długości ściany pokrytej powłoką malarską i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.

  - Powierzchnię stropu należy obliczać w m2 jako iloczyn długości wzajemnie prostopadłych ścian.

  - Powierzchnię słupów i pilastrów należy obliczać w m2 w rozwinięciu tych elementów.

  - Z powierzchni przeznaczonej do malowania nie potrąca się otworów, kratek i drzwiczek o powierzchni mniejszej od 0,5 m2.

  - Ilość farby określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8.	Odbiór robót budowlanych

8.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

8.2.	Odbiór powłok malarskich wewnętrznych

8.2.1.	Odbiór podłoża

- Odbiór podłoża należy przeprowadzić w następujących terminach:

- badanie powierzchni tynków- po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia,

- badanie powierzchni betonu- nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania,

- badanie wszystkich podłoży- po zamocowaniu i wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich,

- badanie stopnia skarbonizowania tynku cementowo-wapiennego lub cementowego- bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich,

- badanie podkładów- nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich wykonania.

- Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania musi obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni (oględziny zewnętrzne),

- sprawdzenie wsiąkliwości (przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody- gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni może wystąpić nie wcześniej niż po 3 s),

- sprawdzenie wyschnięcia,

- sprawdzenie skuteczności fluatowania (przez zwilżenie powierzchni jednoprocentowym roztworem alkoholowym fenoloftaleiny- zmiana barwy na intensywnie różową jest dowodem niewłaściwego fluatowania podłoża).

8.2.2.	Odbiór powłok malarskich

- Badania powłok przy odbiorze należy przeprowadzić w następujących terminach:

- powłok z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach,

- powłok z farb olejnych, lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach.

- Badania należy prowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%, przy braku opadów atmosferycznych

- Powłoki muszą być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację.

- Barwa powłoki musi być jednolita i równomierna, bez smug i plam, zgodna ze wzorcem producenta. Powłoki muszą mieć jednolity połysk lub jednolity stopień matowości

- Niedopuszczalne są następujące wady powłoki:

- spękania,

- łuszczenie się,

- odstawania od podłoża,

- widoczne miejsca połączeń lub poprawek.

- Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą fakturze podłoża.

- Przy wykonywaniu powłok z farb olejnych, olejno-żywicznych lub innych jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity i zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy wykonywaniu powłok z lakierów olejnych itp. wyrobów dopuszcza się nieznaczną zmianę połysku lub odcienia.

- Odbiór powłoki malarskiej musi być potwierdzony protokołem, który musi zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

- Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, powłoka malarska nie może być odebrana. W takim przypadku należy poprawić wadliwie wykonany fragment powłoki i przedstawić do ponownego odbioru, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, usunąć farbę i ponownie pomalować.

9.	Sposób rozliczenia robót tymczasowych i robót towarzyszących

9.1.	Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST-450.

9.2.	Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących wykonaniu powłok malarskich wewnętrznych

- Prace tymczasowe i towarzyszące robotom wykończeniowym nie są osobno wyceniane, ani nie stworzono dla nich osobnej podstawy płatności.

- Wykonanie prac tymczasowych i towarzyszących robotom wykończeniowym jest objęte ceną ryczałtową za całość prac dla odcinka lub zadania.

10.	Dokumenty odniesienia

10.1.	Dokumentacja projektowa

- projekt budowlany z uzgodnieniami,

- branżowe projekty wykonawcze (architektura, konstrukcja, instalacje zewnętrzne, instalacje wewnętrzne, projekt wnętrz),

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- pozwolenie na budowę,

- protokół przekazania placu budowy

- protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiorników użytkowanych na placu budowy,

- protokoły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy,

- odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości,

- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp,

- atesty na używane środki ochrony indywidualnej,

- protokoły odbioru robót

Powyższe dokumenty powinny znajdować się stale na terenie budowy i kierownik budowy obowiązany jest je udostępnić właściwym organom kontrolnym.

10.2.	Normy

Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Ustawy i Rozporządzenia) dotyczące wykonania poszczególnych robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

| PN-EN 971-1:1999 | Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne |
| --- | --- |
| PN-EN 13300:2002 | Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja |
| PN-EN ISO 15528:2002 | Farby, lakiery oraz surowce do farb i lakierów. Pobieranie próbek |
| PN-C-81901:2002 | Farby olejne i alkidowe |
| PN-C-81906:2003 | Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania |
| PN-C-81907:2003 | Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe |
| PN-C-81911:1997 | Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne |
| PN-C-81914:2002 | Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz |
| PN-C-81921:2004 | Farby akrylowe rozpuszczalnikowe |
| PN-EN ISO 4618-2:2001 | Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 2: Terminy specjalne dotyczące cech i właściwości |
| PN-EN ISO 4618-3:2001 | Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania |
| PN-EN ISO 1513:1999 | Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie próbek do badań |
| PN-EN ISO 1517:1999 | Farby i lakiery. Badanie schnięcia powierzchniowego. Metoda z kuleczkami szklanymi |
| PN-EN ISO 1518:2000 | Farby i lakiery. Próba zarysowania |
| PN-EN ISO 2808:2000 | Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki |
| PN-EN ISO 3668:2002 | Farby i lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb |
| PN-EN ISO 3678:1999 | Farby i lakiery. Badanie odporności na wgniecenie |
| PN-EN ISO 4624:2004 | Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności |
| PN-EN ISO 4628-1:2004 (U) | Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 1: Ogólne wprowadzenie i system określania |
| PN-EN ISO 4628-2:2004 (U) | Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia |
| PN-EN ISO 4628-3:2004 (U) | Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 3: Ocena stopnia zardzewienia |
| PN-EN ISO 4628-4:2004 (U) | Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 4: Ocena stopnia spękania |
| PN-EN ISO 4628-5:2004 (U) | Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 5: Ocena stopnia złuszczenia |
| PN-EN ISO 4628-7:2004 (U) | Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 7: Ocena stopnia kredowania metodą z użyciem aksamitu |
| PN-EN ISO 4628-10:2004 (U) | Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 10: Ocena stopnia korozji nitkowej |
| PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) | Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. |

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne", wydanie ITB - 2003 rok.