D.08.01.01

# KRAWĘŻNIKI BETONOWE

# WSTĘP

# Przedmiot SST

# Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wbudowaniem krawężników betonowych przy budowie systemu ścieżek rowerowych na terenie miast Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Nieszawa oraz gmin wiejskich Aleksandrowa Kujawskiego , Raciążka i Wagańca.

# Zakres stosowania SST

# Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

# Zakres robót objętych SST

# Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ustawienia krawężników i obejmują:

# wykonanie ławy betonowej pod krawężniki wystające		77,00 m3

# ustawienie krawężników betonowych 30 x 15			1290,00 m.

# Określenia podstawowe

# Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

# Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# Ogólne wymagania dotyczące robót

# Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# MATERIAŁY

# Ogólne wymagania dotyczące materiałów

# Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

# Stosowane materiały

# Materiałami stosowanymi są:

# krawężniki betonowe,

# piasek na podsypkę i do zapraw,

# cement do podsypki i zapraw,

# woda,

# materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

# Krawężniki betonowe	– wymagania techniczne

# Krawężniki powinny być zgodne z BN-80/6775-03/04. Należy stosować krawężniki 15 x 30 cm

# Dopuszczalne wady i uszkodzenia

# Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste

# Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1

# Tablica nr 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

| # Rodzaj wad i uszkodzeń |  | # Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Gatunek 1 | # Gatunek 2 |
| # Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm |  | # 2 | # 3 |
| # Szczerbiny i uszkodzenia krawędzi i naroży | # ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm | # niedopuszczalne |  |
|  | # ograniczające pozostałe powierzchnie |  |  |
|  | # - liczba max | # 2 | # 2 |
|  | # - długość, mm, max | # 20 | # 40 |
|  | # - głębokość, mm, maź | # 6 | # 10 |

# Składowanie

# Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.

# Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.

# Beton i jego składniki

# Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30.

# Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:

# nasiąkliwością, poniżej 4%,

# ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1-3 mm, dla gatunku 2-4 mm,

# mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250

# Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08

# Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

# Materiały na podsypkę i do zapraw

# Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

# Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.

# Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

# Materiały na ławy

# Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:

# ławy betonowej – beton klasy B 15, wg PN-B-06250, którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.3.3.

# SPRZĘT

# Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

# Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

# Sprzęt

# Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

# betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej

# wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

# TRANSPORT

# Ogólne wymagania dotyczące transportu

# Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

# Transport krawężników

# Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.

# Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

# Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

# Transport pozostałych materiałów

# Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

# Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

# WYKONANIE ROBÓT

# Ogólne zasady wykonania robót

# Ogólne zasady wykonania robót podano w D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

# Wykonanie koryta pod ławy

# Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050

# Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

# Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

# Wykonanie ław

# Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.

# Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie.

# Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

# Ustawienie krawężników betonowych

# Zasady ustawiania krawężników

# Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej

# Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

# Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.

# Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu.

# Wypełnianie spoin

# Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.

# kontrola jakości robót

# Ogólne zasady kontroli jakości robót

# Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

# Badania przed przystąpieniem do robót

# Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

# Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

# Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

# Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

# Badania w czasie robót

# Sprawdzenie koryta pod ławę

# Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.

# Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.

# Sprawdzenie ław

# Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

# Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

# Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy

# Wymiary ław.

# Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:

# dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej,

# dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej.

# Równość górnej powierzchni ław.

# Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.

# Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

# Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.

# Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.

# Sprawdzenie ustawienia krawężników

# Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

# dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

# dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

# równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

# dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

# OBMIAR ROBÓT

# Ogólne zasady obmiaru robót

# Ogólne zasady obmiaru robót podano w D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

# Jednostka obmiarowa

# Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

# ODBIÓR ROBÓT

# Ogólne zasady odbioru robót

# Ogólne zasady odbioru robót podano w D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

# Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

# Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

# Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

# wykonanie koryta pod ławę,

# wykonanie ławy,

# wykonanie podsypki

# Do odbioru Inżynier przedstawi swoje wyniki badań betonu (jedno badanie z dziennej działki) i krawężniki – jedno badanie, niezależnie od badań zleconych przez wykonawcę

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

# Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

# Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

# Cena jednostki obmiarowej

# Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:

# prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

# dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

# wykonanie koryta pod ławę,

# ewentualne wykonanie szalunku,

# wykonanie ławy,

# wykonanie podsypki,

# ustawienie krawężników na podsypce i na ławie,

# wypełnienie spoin krawężników zaprawą,

# zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,

# przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

# przepisy związane

# Normy

# PN-B-06050		Roboty ziemne budowlane

# PN-B-06250		Beton zwykły

# PN-B-06251		Roboty betonowe i żelbetowe

# PN-B-06711		Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

# PN-B-06712		Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

# PN-B-10021		Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

# geometrycznych

# PN-B-11111		Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

# Żwir i mieszanka

# PN-B-11112		Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

# PN-B-11113		Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

# Piasek

# PN-B-19701		Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

# zgodności

# PN-B32250		Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

# BN-88/6731-08	Cement. Transport i przechowywanie

# BN-74/6771-04	Drogi samochodowe. Masa zalewowa

# BN-80/6775-03/01	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

# parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

# BN-80/6775-03/04	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

# parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe

# BN-64/8845-02	Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

# Inne dokumenty

# Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.